编号: Q/AGJX01.24.912-2021

冷轧无取向硅钢技术协议

供 方(甲方) ：安阳钢铁股份有限公司

需 方(乙方) ：

乙方向甲方提出购买冷轧无取向硅钢50AGW800、50AGW1000，经供需双方充分协商，达成交货技术协议如下：

1 适用范围

本技术协议适用于安阳钢铁股份有限公司生产厚度0.50mm、宽度为800～1430mm的冷轧无取向硅钢50AGW800、50AGW1000。

本技术协议规定了无取向硅钢成品的技术要求，尺寸、外形、重量及允许偏差以及试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等。

2 引用标准

下列文件中的条款通过本协议的引用而成为本协议的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本协议。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本协议。

GB/T 247

GB/T 2521.1

GB/T 3655

GB/T 13789

GB/T 8170

钢板和钢带包装、标志及质量证明书的一般规定

全工艺冷轧电工钢 第1部分：晶粒无取向钢带（片）

用爱泼斯坦方圈测量电工钢片（带）磁性能的方法

单片电工钢片（带）磁性能测量方法

数值修约规则及极限数值的表示和判定

3 技术要求

3.1冷轧无取向硅钢生产工艺和化学成分由供方决定。

3.2冷轧无取向硅钢表面涂绝缘层、轧制边交货。

3.3冷轧无取向硅钢带的磁性能及用于计算钢的磁特性的理论密度按表1规定。

表1 钢带磁性能和技术特性

| 牌号 | 公称厚度/mm | 约定密度kg/dm3 | 铁损P1.5/50/ W/ kg不大于 | 最小磁极化强度J5000/50HZ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50AGW800 | 0.50 | 7.80 | 8.00 | 1.65 |
| 50AGW1000 | 0.50 | 7.85 | 10.00 | 1.68 |

3.4如需方对力学性能及工艺性能等有其他要求，应在订货时协商，并在合同中注明。

4 尺寸、外形、重量及允许偏差

4.1钢带宽度允许偏差0~+5.0mm。

4.2钢带的厚度允许偏差应符合表2。

表2 钢带厚度允许偏差                 单位为mm

| 公称厚度/mm | 公称厚度允许偏差a | 纵向厚度偏差b | 横向厚度偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不大于 |  |
| 0.50 | ±0.040mm | +0.025 0 | +0.020 0 |
| a焊缝处厚度增加值应不超过0.10mm。 b任意2000mm长钢带上厚度偏差，头尾20m除外。 |  |  |  |

4.3钢带的不平度（波浪度）应不大于2.0%。

4.4在任意2 000mm测量长度上，钢带的镰刀弯应不大于2.0mmm。

4.5钢卷的边裂或锯齿边应不大于1mm。

4.6每个钢卷由一条钢带卷成，但由于工艺限制，卷内允许有1条焊缝（或月牙）。

4.7尺寸和外形应在距钢带头尾两端不小于3m的位置测量。厚度应在距边部不小于30mm的任意位置处测量。纵向厚度差是在任意2m长度的钢带上，沿长度方向（平行于轧制方向）测得的厚度最大值和最小值之差。横向厚度差为沿钢带宽度方向（垂直于轧制方向）测得的厚度最大值与厚度最小值之差。

4.8不平度（波浪度）的测量，测量钢带最大波的高度和波长，计算得到钢带的不平度（最大波的高度除以波长）乘以100%

5 表面质量

5.1钢带表面应干光滑和清洁，不得有影响使用的缺陷，但对于不影响材料正常试样的轻微缺欠，如孤立分布的轻微划痕、细小的砂眼、发纹等缺欠则允许存在。

5.2对于钢带，由于没有机会切除带缺陷部分，因此允许带有若干不正常的部分，但有缺陷部分不超过每卷总长度的6％。

6 检验规则

6.1组批规则：钢带应按卷组批，一般以一个卷组一批，允许同一级别、同一公称厚度的钢带并卷组成验收批，但重量应不超过30t，超过30t的单个钢卷应组成一个验收批。

6.2钢带检验项目的取样数量、试样方向、试样尺寸及试验方法，应符合表3的规定。试样应在距钢带头尾不小于3m的位置处截取。

表3 钢带检验项目、取样部位、试验方法

| 序号 | 检验项目 | 试样数量 | 取样方法及检查部位 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 力学性能 | 1个/批 | GB/T 2975 | GB/T 228.1 |
| 2 | 磁性能 | 1批 |  | GB/T3655或GB/T13789 |
| 3 | 表面质量 | 逐卷 |  | 目测 |
| 4 | 尺寸、外形 | 逐卷 |  | 合适的量具 |

6.3检验项目中如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。

复验结果（包括该项目试验所要求的所有指标）合格，则整批合格。复验结果（包括该项目试验所要求的所有指标）即使有一个指标不合格，则复验不合格。如复验不合格，则已做试验且试验结果不合的单件不能验收，但该批材料中未做试验的单件可逐件重新提交试验和验收。

7 包装、标志和质量证明书

7.1 质量证明书执行标准填写“Q/AGJX01.24.912-2021”或“技术协议”，质量证明书及标牌中牌号一栏填写订货的牌号。

7.2产品的包装、标志和质量证明书其他内容应符合GB/T 247标准的规定。

8 数值修约规则

数值修约规则应符合GB/T 8170的规定。

9 本协议自双方签字、盖章之日起执行。在经双方协商同意终止或变更该协议前，本协议有效。

10 未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方：安阳钢铁股份有限公司

技术质量处

年    月    日

乙方：

年　　月　　日